ГОСТ 6102-94

ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ

Общие технические требования

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на асбестовые ткани, применяемые в качестве теплоизоляции, диафрагм при электролизе воды, а также для изготовления теплоизоляционных материалов, асботекстолитов, прорезиненных набивок, прокладочных колец и манжет.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ - I «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 5530-81 Ткани упаковочные и технического назначения. Технические условия

ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

Шпагаты. Технические условия

# 3 Характеристики

3.1 Ткани должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических условий на конкретный ассортимент тканей и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

3.2 Требования назначения

3.2.1 В зависимости от назначения асбестовые ткани подразделяют на марки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Марка ткани | Массовая доля асбеста, %, не менее (справочная) | Рекомендуемая область применения | Рекомендуемая температура, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изолируемых поверхностей | эксплуатации |
| AT - 1С | 84,5 | Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники* В качестве теплоизоляционного материала | От 130 до 400 | - |
| АТ-1М | 84,5 | Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники* В качестве теплоизоляционного материала | От 130 до 400 | - |
| АТ - 2 | 81,5 | Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала | То же | - |
| АТ - 3 | 81,5 | То же | » | - |
| АТ - 4 | 81,5 | Для изготовления изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала | » | - |
| АТ - 5 | 81,5 | Для изготовления изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала | » | - |
| АТ - 6 | 95,0 | В качестве диафрагмы при электролизе воды | - | До 100 |
| АТ - 7 | 90,0 | В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала | От 130 до 450 | - |
| АТ - 8 | 90,0 | То же | То же | - |
| АТ - 9 | 90,0 | В качестве теплоизоляционного материала | То же | - |
| AT - 12 | 84,5 | Для изготовления асботекстолитов и специальных изделий | - | От 130 до 400 |
| AT - 13 | 81,5 | В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала | От 130 до 400 | - |
| AT - 16 | 95,0 | В качестве диафрагмы при электролизе воды, кроме электролизеров специального назначения | - | До 100 |
| AT - 19 | 81,5 | Для изготовления компенсирующих прокладок при производстве древесно-стружечных плит | - | От 130 до 220 |
| ACT - 1 | 78,5 | В качестве теплоизоляционного материала | От 130 до 500 | - |
| ACT - 2 (АСТ - 1Ж) | 79,6 | Для пошива жарозащитной одежды | - | - |
| АЛТ - 1 | 80,0 | Для изготовления высокопрочных асботекстолитов | - | От 200 до 500 |
| АЛТ - 5 | 80,0 | Для изготовления специальных изделий | - | - |
| АЛТ - 6 | 70,0 | Для изготовления асботекстолитов электротехнического назначения | - | - |
| АЛТ - 6М | 70,0 | Для изготовления изделий специального назначения | - | - |
| АБТ - 1 | 89,0** | Для изготовления теплозащитных покрытий и высокопрочных пластиков. В качестве теплоизоляционного материала | - | До 500 |
| АБТ - 1Б | 89,0** | Для изготовления теплозащитных материалов | - | До 500 |
| OT - 2 | 81,5 | В качестве оболочки для обтюраторных подушек | - | - |
| * - Изделия промышленной техники - набивки, рукава, прокладочные кольца, манжеты. ** - Массовая доля асбеста и базальта |

Пример условного обозначения асбестовой ткани марки АТ - 2 шириной 1040 мм:

Ткань асбестовая АТ - 2 1040

То же, для ткани в тропическом исполнении:

Ткань асбестовая АТ - 2Т 1040

3.2.2 По физико-механическим показателям ткани должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Марка ткани | Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее | Потеря вещества при прокаливании, %, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред.откл. | по основе | по утку |  |
| AT - 1С | 1000 | ±100 | 650(65) | 270(27) | 29,0 |
| АТ - 1М | 1000 | ±100 | 700(70) | 300(30) | 29,0 |
| АТ - 2 | 1050 | ±100 | 500(50) | 170(17) | 32,0 |
| АТ - 3 | 1200 | ±150 | 500(50) | 200(20) | 32,0 |
| АТ - 4 | 1475 | ±225 | 450(45) | 170(17) | 32,0 |
| АТ - 5 | 1350 | ±150 | 680(68) | 250(25) | 32,0 |
| АТ - 6 | 3200 | ±200 | 2550(255) | 1500(150) | 19,0 |
| АТ - 7 | 1550 | ±100 | 850(85) | 600(60) | 23,5 |
| АТ - 8 | 2100 | ±100 | 800(80) | 1000(100) | 23,5 |
| АТ - 9 | 1125 | ±75 | 600(60) | 360(36) | 23,5 |
| AT - 12 | 1000 | ±100 | 500(50) | 500(50) | 29,0 |
| AT - 13 | 2600 | ±300 | 650(65) | 650(65) | 32,0 |
| AT - 16 | 3200 | ±200 | 2150(215) | 1300(130) | 19,0 |
| AT - 19 | 2650 | ±200 | 950(95) | 1100(110) | 32,0 |
| ACT - 1 | 1050 | ±150 | 1000(100) | 400(40) | 27,0 |
| ACT - 2 | 500 | ±50 | 350(35) | 270(27) | 29,0 |
| АЛТ - 1 | 850 | ±50 | 1000(100) | 400(40) | 32,0 |
| АЛТ - 5 | 450 | ±50 | 400(40) | 180(18) | 37,5 |
| АЛТ - 6 | 400 | ±50 | 500(50) | 250(25) | 46,0 |
| АЛТ - 6М | 400 | ±50 | 500(50) | 250(25) | 46,0 |
| АБТ - 1 | 1000 | ±100 | 1200(120) | 800(80) | 20,0 |
| АБТ - 1Б | 1050 | ±100 | 2500(250) | 270(27) | 20,0 |
| OT - 2 | 1250 | ±150 | 700(70) | 700(70) | 32,0 |
| Примечание - По согласованию с потребителем допускается устанавливать в технических условиях на конкретные марки тканей вместо показателя «потеря вещества при прокаливании» показатель «массовая доля асбеста». |

3.2.3 Значение показателя «число нитей на 100 мм» должно быть указано в технических условиях на конкретные марки тканей.

3.3 Конструктивные требования

3.3.1 Ткани выпускают в рулонах.

3.3.2 Размеры тканей должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

| Марка ткани | Ширина | Толщина |
| --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред.откл. | Номин. | Пред.откл. |
| AT - 1С | 1040 | +20 -30 | 1,6 | +0,2 0,1 |
|  | 1350 |  |  |  |
|  | 1450 |  |  |  |
|  | 1550 |  |  |  |
|  | 1700 |  |  |  |
| АТ - 1М | 1040 |  | 1,6 | +0,1 0,2 |
|  | 1350 |  |  |  |
|  | 1550 |  |  |  |
|  | 1700 |  |  |  |
| АТ - 2 | 1040 |  | 1,7 | ±0,3 |
|  | 1350 |  |  |  |
|  | 1550 |  |  |  |
| АТ - 3 | 1040 |  | 2,5 | +0,4 0,5 |
|  | 1350 |  |  |  |
|  | 1550 |  |  |  |
| АТ - 4 | 1040 |  | 3,1 | +0,4 0,5 |
|  | 1350 |  |  |  |
|  | 1550 |  |  |  |
| АТ - 5 | 1040 |  | 2,2 | +0,3 0,4 |
|  | 1350 |  |  |  |
|  | 1550 |  |  |  |
| АТ - 6 | 1550 |  | 3,6 | ±0,2 |
|  | 1820 |  |  |  |
| АТ - 7 | 1520 |  | 2,4 | +0,1 0,2 |
| АТ - 8 | 1500 |  | 3,3 | +0,2 0,3 |
| АТ - 9 | 1500 |  | 2,0 | +0,2 0,1 |
| AT - 12 | 1040 |  | 1,6 | +0,2 0,3 |
| AT - 13 | 1500 |  | 4,4 | ±0,4 |
| AT - 16 | 1550 |  | 3,6 | ±0,2 |
|  | 1820 |  |  |  |
| AT - 9 | 1800 |  | 4,0 | ±0,2 |
| ACT - 1 | 1040 |  | 1,8 | +0,3 0,4 |
|  | 1350 |  |  |  |
|  | 1550 |  |  |  |
| ACT - 2 | 1040 |  | 0,9 | ±0,1 |
|  | 1550 |  |  |  |
| АЛТ - 1 | 1000 |  | 1,2 | ±0,1 |
|  | 1200 |  |  |  |
|  | 1550 |  |  |  |
| АЛТ - 5 | 1000 |  | 0,9 | +0,1 0,2 |
|  | 1200 |  |  |  |
| АЛТ - 6 | 1040 |  | 0,9 | ±0,2 |
|  | 1350 |  |  |  |
| АЛТ - 6М | 1040 |  | 0,9 | ±0,2 |
| АБТ - 1 | 1550 |  | 1,6 | ±0,2 |
| АБТ - 1Б | 1550 |  | 1,6 | ±0,2 |
| OT - 2 | 1100 |  | 1,6 | +0,1 0,2 |

3.3.3 Длина рулона, количество и кратность отрезов должны быть установлены в технических условиях на конкретную марку ткани.

3.3.4 Наименование, величину и суммарное количество допускаемых ткацких пороков внешнего вида на длину рулона 25 м устанавливают в технических условиях на конкретную марку ткани.

# 4 Требования безопасности

4.1 При работе с тканью в воздух рабочей зоны возможно выделение асбестосодержащей пыли. Асбестосодержащая пыль обладает преимущественно фиброгенным действием, местом ее возможной кумуляции являются легкие. При вдыхании может вызвать заболевание легких - асбестов.

4.2 Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны 2 мг/м3 (максимально разовая) и 0,5 мг/м3 (среднесменная), класс опасности III (Ф, К) по дополнению № 4 к списку предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденному Министерством здравоохранения 26.05.88 № 4617 - 88.

4.3 Контроль за содержанием пыли в воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и методических указаний «Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия», утвержденных 18.11.87 № 4436 - 87.

4.4 Участок выделения асбестосодержащей пыли должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией.

4.5 Работающие с асбестовой тканью в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами» должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты для защиты органов дыхания от пыли - респираторами типа ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028.

Для защиты кожи рук применяют защитные дерматологические средства марки Пн по ГОСТ 12.4.068.

4.6 Асбестовая ткань пожаро - и взрывобезопасна.

4.7 Захоронение отходов асбестовой ткани (класс опасности 4) проводят в котлованах с соблюдением мероприятий, гарантирующих исключение разнесения асбестосодержащей пыли ветром в момент выгружения методом смачивания или перевозки в бумажных или полиэтиленовых мешках по санитарным правилам «Порядок накоплений, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов», утвержденным 29.12.84 № 3183.

4.8 Дополнительные показатели безопасности устанавливают в нормативной документации на конкретный ассортимент тканей.

# 5 Маркировка

5.1 К каждому рулону ткани, свернутому по 6.1, прикрепляют ярлык, маркированный в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;

наименования и марки ткани;

номинальной ширины;

номера партии;

даты изготовления;

количества, м2;

обозначения настоящего стандарта и технических условий;

буквы «Т» для ткани в тропическом исполнении.

# 6 Упаковка

6.1 Ткани свертывают в рулоны.

Масса рулона должна быть не более 80 кг.

По согласованию с потребителем допускается увеличивать массу рулона.

Рулоны ткани упаковывают в один из следующих материалов или мешки из них:

полиэтиленовую пленку марки Т или Н толщиной не менее 0,08 мм по ;

упаковочную ткань по ГОСТ 5530;

бумагу по ГОСТ 515, ГОСТ 2228 или ГОСТ 8828;

нетканое тарное полотно по нормативной документации.

Рулоны перевязывают в двух местах техническим шпагатом по или шпагатом из химических волокон.

Допускается по согласованию с потребителем вместо перевязывания завязать конец мешка шпагатом.

Требования к упаковке тканей марок, предназначенных для работы в условиях тропического климата, должны быть указаны в технических условиях на эти ткани.

По согласованию с потребителем допускается применять другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность ткани при транспортировании и хранении.