ГОСТ Р 51180-98

УДК 621.315.61:006.354                                                                                               Группа Е39

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Требования безопасности и методы испытаний

Electrical insulating materials.

Safety requirements and test methods

ОКС 29.035.01

ОКП 22 2000, 22 4000, 22 5000, 22 9000, 23 1000,

34 9100, 34 9200, 54 3300, 54 4300, 54 5800

Дата введения 1999-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Независимым испытательным центром "Тест" (НИЦ "Тест") и Научно-техническим центром "Стандартэлектро-С" (НТЦ "Стандартэлектро-С")

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26 июня 1998 г. № 264

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности электроизоляционных материалов, подтверждаемые при обязательной сертификации, и методы испытаний.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

ГОСТ 4648-71 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

ГОСТ 4651-82 Пластмассы. Метод испытания на сжатие

ГОСТ 5385-74 Стержни электротехнические текстолитовые круглые. Технические условия

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 6433.3-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном [частоты 50 Гц] и постоянном напряжении

ГОСТ 10315-75 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения влагостойкости и водостойкости

ГОСТ 10345.1-78 Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74, МЭК 699-81) Лаки и эмали электроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 14236-81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 17675-87 Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия

ГОСТ 21555-76 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения стойкости к надрыву

ГОСТ 23630.2-79 Пластмассы. Метод определения теплопроводности

ГОСТ 25045-81 Материалы электроизоляционные на основе щипаной слюды. Общие технические условия

ГОСТ 25500-82 Пластики слоистые электротехнические листовые. Общие технические условия

ГОСТ 26103-84 Материалы электроизоляционные на основе слюдяных бумаг. Общие технические условия

ГОСТ 26246.0-89 (МЭК 249-1-82) Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний

ГОСТ 26246.1-89 (МЭК 249-2-1-85) Материал электроизоляционный фольгированный для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим, обладающий высокими электрическими характеристиками. Технические условия

ГОСТ 26246.2-89 (МЭК 249-2-2-85) Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.3-89 (МЭК 249-2-3-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.4-89 (МЭК 249-2-4-87) Материал электроизоляционный фольгированный общего назначения для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.5-89 (МЭК 249-2-5-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.6-89 (МЭК 249-2-6-85) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (горизонтальный метод горения). Технические условия

ГОСТ 26246.7-89 (МЭК 249-2-7-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия

ГОСТ 26246.8-89 (МЭК 249-2-8-87) Пленка полиэфирная фольгированная для гибких печатных плат. Технические условия

ГОСТ 26246.9-89 (МЭК 249-2-10-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.10-89 (МЭК 249-2-11-87) Материал электроизоляционный фольгированный тонкий общего назначения для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.11-89 (МЭК 249-2-12-87) Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.12-89 (МЭК 249-2-13-87) Пленка полиимидная фольгированная общего назначения для гибких печатных плат. Технические условия

ГОСТ 26246.13-89 (МЭК 249-2-15-87) Пленка полиимидная фольгированная нормированной горючести для гибких печатных плат. Технические условия

ГОСТ 27133-86 Материалы электроизоляционные слоистые намотанные. Общие технические условия

ГОСТ 27380-87 Стеклопластики профильные электроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ 27386-87 Материалы электроизоляционные пленкосодержащие. Общие технические условия

ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде

ГОСТ 28019-89 (МЭК 454-2-74, МЭК 454-2А-78) Ленты липкие электроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 28020-89 (МЭК 454-3-1-76) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к пластифицированным поливинилхлоридным лентам с термопластичным адгезивом

ГОСТ 28021-89 (МЭК 454-3-2-81) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиэфирным лентам с термореактивным адгезивом

ГОСТ 28022-89 (МЭК 454-3-3-81) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиэфирным лентам с термопластичным адгезивом

ГОСТ 28023-89 (МЭК 454-3-4-78) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к крепированным бумажным лентам с термореактивным адгезивом

ГОСТ 28024-89 (МЭК 454-3-5-80) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к бумажным лентам с термореактивным адгезивом

ГОСТ 28025-89 (МЭК 454-3-6-84) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к поликарбонатным лентам с термопластичным адгезивом

ГОСТ 28026-89 (МЭК 454-3-7-84) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиимидным лентам с термореактивным адгезивом

ГОСТ 28027-89 (МЭК 454-3-8-86) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к стеклотканым лентам с термореактивным адгезивом

ГОСТ 28034-89 (МЭК 394-1-72, МЭК 394-2-72, МЭК 394-3-1-76) Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования

ГОСТ Р 50624-93 (МЭК 249-2-9-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим (внутренние слои), и стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим (наружные слои) (вертикальный метод горения). Технические условия

ГОСТ Р 50625-93 (МЭК 249-2-14-88) Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта, нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Безопасность (отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба) электроизоляционных материалов: Способность их выполнять функции электрической изоляции при применении по назначению и эксплуатации в условиях, предусмотренных нормативными документами на конкретный материал.

Способность электроизоляционного материала выполнять функции электрической изоляции заключается в проявлении им гарантированных диэлектрических свойств при сохранении сплошности и механической целостности.

3.2 Требование безопасности для электроизоляционных материалов: Требование их безусловного соответствия нормам, предусмотренным нормативным документом на продукцию, по показателям безопасности, устанавливаемым настоящим стандартом.

Нормативным документом на продукцию является стандарт общих технических условий (требований) для группы однородной продукции, а при его отсутствии - нормативная документация (НД) на конкретный материал.

Несоблюдение норм, указанных в этих документах, приводит к непредсказуемой потере материалами функций электрической изоляции и, как следствие, к возникновению опасности (недопустимому риску, связанному с возможностью нанесения ущерба).

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Основными показателями, характеризующими безопасность электроизоляционных материалов, являются:

- электрическая прочность, пробивное и (или) испытательное напряжение;

- электрическое сопротивление;

- дугостойкость;

- трекингостойкость;

- механическая и адгезионная прочность, жесткость, деформативность;

- горючесть;

- стойкость к воздействию повышенных, пониженных температур и других эксплуатационных факторов (за исключением показателей, предусматривающих длительные (ресурсные) испытания).

4.2 Требования безопасности для групп однородной продукции, подтверждаемые при обязательной сертификации электроизоляционных материалов, представлены в таблице 1.

Для конкретного материала применяют только те показатели безопасности, для которых предусмотрены нормы в стандарте или НД, указанных во 2-й графе таблицы 1.

Для электроизоляционных материалов, не подпадающих под действие стандартов, указанных во 2-й графе таблицы 1, документом, устанавливающим нормы по показателям безопасности, является НД на конкретный материал.

Таблица 1 - Требования безопасности для групп однородной продукции, подтверждаемые при обязательной сертификации электроизоляционных материалов, и методы испытаний

| Группы однородной продукции | Стандарты и НД, устанавливающие нормы по показателям безопасности | Показатели безопасности | Стандарты и НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материалы электроизоляционные на основе щипаной слюды | ГОСТ 25045 | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Пробивное напряжение | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Испытательное напряжение, выдерживаемое без пробоя | ГОСТ 25045 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Удельная разрушающая нагрузка | ГОСТ 25045 |
|  |  | Стойкость к надрыву | ГОСТ 21555 |
| Материалы электроизоляционные на основе слюдяных бумаг | ГОСТ 26103 | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Пробивное напряжение | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении | ГОСТ 26103 |
| Пластики слоистые электротехнические листовые | ГОСТ 25500 | Электрическая прочность перпендикулярно слоям | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Пробивное напряжение параллельно слоям | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям | ГОСТ 4648 |
| Материалы электроизоляционные слоистые намотанные | ГОСТ 27133, ГОСТ 5385 | Одноминутное испытательное напряжение | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Пробивное напряжение параллельно слоям* | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление* | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Внутреннее электрическое сопротивление* | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Разрушающее напряжение при статическом изгибе | ГОСТ 4648, ГОСТ 27133 |
| Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат | ГОСТ 26246.1-ГОСТ 26246.13, ГОСТ Р 50624, ГОСТ Р 50625 | Поверхностное и удельное объемное электрические сопротивления после кондиционирования и восстановления | ГОСТ 6433.2, ГОСТ 26246.0 |
|  |  | Прочность на отслаивание фольги | ГОСТ 26246.0 |
|  |  | Горючесть | ГОСТ 26246.0 |
| Материалы электроизоляционные пленкосодержащие | ГОСТ 27386 | Пробивное напряжение | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 27386 |
| Лакоткани электроизоляционные | ГОСТ 28034 | Пробивное напряжение, в том числе в состоянии растяжения лакоткани | ГОСТ 6433.3, ГОСТ 28034 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении | ГОСТ 28034 |
|  |  | Монолитность | ГОСТ 28034 |
| Трубки электроизоляционные гибкие | ГОСТ 17675 | Электрическая прочность, пробивное и (или) испытательное напряжения | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление, сопротивление изоляции | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262, ГОСТ 270 |
|  |  | Эластичность | ГОСТ 17675 |
| Стеклопластики профильные электроизоляционные | ГОСТ 27380 | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Разрушающее напряжение при статическом изгибе поперек волокон | ГОСТ 4648, ГОСТ 27380 |
| Ленты липкие электроизоляционные | ГОСТ 28020-ГОСТ 28027 | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3, ГОСТ 28019 |
|  |  | Прочность на разрыв и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 28019 |
|  |  | Адгезия | ГОСТ 28019 |
|  |  | Уровень горючести | ГОСТ 28019 |
| Лаки и эмали электро- изоляционные** | НД на конкретные материалы | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3, ГОСТ 13526 |
|  |  | Удельное объемное и поверхностное электрические сопротивления | ГОСТ 6433.2, ГОСТ 13526 |
|  |  | Трекингостойкость | ГОСТ 27473, ГОСТ 13526 |
|  |  | Термоэластичность | ГОСТ 13526 |
|  |  | Стойкость покрытий к действию тепла и холода | ГОСТ 13526 |
|  |  | Цементирующая способность | ГОСТ 13526 |
|  |  | Маслостойкость | ГОСТ 13526 |
|  |  | Влагостойкость и водостойкость | ГОСТ 10315, ГОСТ 13526 |
| Полимеризующиеся смоляные компаунды-составы без растворителей** | НД на конкретные материалы | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Удельное объемное и поверхностное сопротивления | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Трекингостойкость | ГОСТ 27473 |
|  |  | Изгибающее напряжение при разрушении | ГОСТ 4648 |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262 |
|  |  | Разрушающее (максимальное) напряжение при сжатии | ГОСТ 4651 |
|  |  | Теплопроводность | ГОСТ 23630.2 |
|  |  | Воспламеняемость (горючесть) | НД на конкретные материалы |
| Термореактивные прессовочные массы для изготовления изделий электротехнического назначения*** | НД на конкретные материалы | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Дугостойкость | ГОСТ 10345.1 |
|  |  | Изгибающее напряжение при разрушении | ГОСТ 4648 |
| Электрокартон листовой и рулонный | НД на конкретные материалы | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение при разрыве | НД на конкретные материалы |
| Слоистый электрокартон | НД на конкретные материалы | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
| Фибра вулканизированная электроизоляционная (в виде листов, стержней, труб и т. д.) | НД на конкретные материалы | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
| Бумаги электроизоляционные целлюлозные и синтетические | НД на конкретные материалы | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Прочность при растяжении | НД на конкретные материалы |
|  |  | Удлинение при разрыве | то же |
| Пленки полимерные электроизоляционные | НД на конкретные материалы | Электрическая прочность | ГОСТ 6433.3 |
|  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 |
|  |  | Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236 |
|  |  | Горючесть | НД на конкретные материалы |
| Материалы электроизоляционные прочие | НД на конкретные материалы | Показатели, подпадающие под действие 4.1 настоящего стандарта | НД на конкретные материалы |

______________

* Для материалов по ГОСТ 5385.

** Показатели безопасности приведены для материалов в отвержденном состоянии (для покрытий).

*** Показатели безопасности приведены для материалов в отвержденном (прессованном) состоянии.

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Методы испытаний указаны в таблице 1.

5.2 Правила отбора образцов, конкретные условия изготовления, подготовки, нормализации, кондиционирования и испытания образцов, а также способы обработки и представления результатов испытаний и принятия решения по ним указаны в НД, устанавливающей нормы по показателям безопасности.

Ключевые слова: электроизоляционные материалы, требования безопасности, группы однородной продукции, обязательная сертификация, методы испытаний